Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

Клей-герметик Эласил 137-83 (ТУ 6-02-1237-83)

Назначение:

Склеивание и герметизация деталей из металлов, керамики, органического и силикатного стекла, вулканизированной резины, силиконовой резины, работающих в интервале температур от -60 оС до +200 оС (длительно) и до 250оС (кратковременно).

Некоторые технические характеристики:

| Цвет | Белый |
| --- | --- |
| Динамическая вязкость при 20оС, Па/сек. | 400-600 |
| Продолжительность образования поверхностной пленки при 20оС, мин, не менее | 60 |
| Прочность при разрыве, кг/см2, не менее | 20 |
| Удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Прочность связи с металлом при отслаивании, кг./см., не менее | 1,8 |
| Прочность связи с металлом при сдвиге кг/см2, не менее | 16 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -60 - +200 |

Подготовка:

Деталь или узел, подлежащие склеиванию и герметизации должны быть очищены от пыли и грязи и обезжирены с помощью органических растворителей. 
Металлическая поверхность для улучшения склеивания предварительно в местах нанесения клея-герметика подвергается зачистке шлифовальной шкуркой средней зернистости. После чего поверхность протирают тампоном из хлопчатобумажной ткани, смоченой ацетоном. Сушка 15-20 минут при 20 оС-25 оС.

Склеивание:

Клей-герметик Эласил 137-83 наносится из тюбика на поверхность металла и сразу же с помощью шпателя распределяется ровным слоем толщиной 2-3мм. по склеиваемой поверхности. Затем на герметик накладывается резиновый профиль (деталь) и прижимается с помощью ролика или другого груза для обеспечения давления в зоне контакта резины и слоя клея-герметика. 
Клей-герметик Эласил 137-83 отверждается за счет влаги воздуха. Время превращения клея-герметика в резиноподобное состояние 3-4 часа. Полное время отверждения - 24 часа при комнатной температуре. Повышение температуры в зоне контакта до 60 - 80 оС ускоряет процесс отверждения до 6-12 часов. 
После полного отверждения клея-герметика удаляются его потеки путем механической зачистки сопрягаемых поверхностей.