ООО «Компания Промкомплект»

|  | Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталья |
| --- | --- |

Техническое описание

Двухкомпонентная акриловая система ДЛЯ ЗАЛИВКИ.

ECORESIN Simil Ceramica

| ECORESIN Simil Ceramica (компонент А) | Вода (компонент В) |
| --- | --- |

Применение: Для получения изделий различной формы, отливается в силиконовые или полиуретановые формы. Конечные изделия, полученные из ECORESIN Simil Ceramica (ESC), точно копируют исходный прототип, без каких либо деформаций и усадок. После окончательного высушивания, изделие может быть окрашено любыми типами красок, а также быть обработана в гальванической ванне.

Описание системы: ECORESIN Simil Ceramica (ESC)- это синтетическая материал, который смешивается с водой в соответствующем отношении. ESC является абсолютно нетоксичными и не вызывает раздражения при контакте с кожей или проглатывании. ESC,  благодаря своей формуле, может быть использован для получения изделий методом отливки, после отверждения конечный продукт имеет внешний вид керамики, не требуя дополнительной поверхностной обработки.

Метод использования: Материал представляет собой порошок, готовый к использованию. Применение методом отливки: после перемешивания в течение 2 минут порошка с водой в рекомендуемых пропорциях, получается жидкая масса, которая прекрасно льется и заполняет всю форму. Подходит для создания как низкого так и высокого рельефа, моделей, статуэток, ваз любого типа для арт-сектора.

| Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид |  | Белый порошок (бывают окрашенные варианты терракотовый, черный) |  |  |  |
| Плотность материала |  |  | IO-10-51 (ASTM D 1475) |  | 1,78-1,96 |
| Соотношение компонентов ECORESIN Simil Ceramica /вода |  |  |  | по весу | 100: 28 |
| Максимальная толщина отливки (слоя) |  |  |  | Без ограничений |  |
| В ходе реакции | Время жизни (при 25°C,18000МПа) |  | IO-10-73 (*) | мин | 10-12 |
|  | Время застывания |  | IO -10-50а (UNI 8701) | мин | 15-20 |
|  | Время полного отверждения |  | 4-15 часов в зависимости от толщины, формы, температуры |  |  |
| Характеристики конечной системы (см. примечание) | Цвет |  | Белый (терракотовый, черный) |  |  |
|  | Твердость |  |  | Н/мм² | 300 |
|  | Устойчивость к сжатию – влажный образец |  | (выдержка в течении 24 часа при 100% влажности) | Н/ мм² | 40 |
|  | Твердость Устойчивость к сжатию – сухой образец |  | (выдержка в течении 8 часов в сухой атмосфере) | Н/ мм² | 55 |
|  | Температуростойкость |  | После полного высыхания | °C | 100-120 |

Рекомендации: При смешении компонентов возможно увеличение объема общей массы смеси. Увеличение заметно лишь при величине образца порядка 50х50х2,5см., либо при добавлении красителей в водную пасту. Специальные добавки позволяют избежать данного явления не изменяя характеристики конечного изделия

Отверждение материала происходит при комнатной температуре. Помещение материала в вентилируемую нагревательную камеру при температуре 30-40ºС ускоряет созревание материала.

Инструкция по применению:

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Применение методом отливки: после перемешивания в течение 2 минут порошка с водой в рекомендуемых пропорциях, получается жидкая масса, которая прекрасно льется и заполняет всю форму. Подходит для создания как низкого так и высокого рельефа, моделей, статуэток, ваз любого типа для арт-сектора. Материл водостоек, в воде не изменяет цвета.

ИНСТРУКЦИЯ:

Подготовить массу, использую указанные соотношения, медленно добавляя ECORESIN в воду (не наоборот!). Тщательно перемешивать, до приобретения массой достаточной вязкости и текучести, и отсутствия комков. Для перемешивания значительного количества рекомендуется использование электрической мешалки. Не рекомендуется использования в качестве перемешивающего устройства гребного винта. Рекомендуется на первой стадии интенсивное перемешивание, а на завершающей медленное, для избежания захватывания пузырьков воздуха массой. Перемешивание должно быть минимум 2 минуты. Далее массу медленно заливают в форму на самое высокое место, избегая попадания и захватывания воздуха в ходе литья. Масса может быть дегазирована с помощью вакуума или же с помощью вибрации в соответствующей аппаратуре.

Можно извлечь конечное изделие уже после 15-20 минут, оставляя его в хорошо проветриваемом месте, для завершения процесса сушки. Добавление в воду оксида железа вызывает окрашивание массы и увеличивает время жизни и времени, перед извлечением изделия.

После полного высушивания и окончания реакций любого типа (после приблизительно 8 часов или меньше, при условии сушки в проветриваемом месте или в печи с горячим воздухом) конечные изделия не разлагаются и не деформируются даже при длительном контакте с водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСИ:

Смесь может быть залита в форму или нанесена кистью или шпателем (разновидность Brash).

Хранение: Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 15-30°С, в сухом и проветриваемом месте. Срок хранения 1 год. На каждой упаковке указанна дата изготовления и истечения срока годности и номера лота.

Данные приведены для комнатной температуры 18-20°C. При меньших температурах время перед извлечением готового изделия увеличивается.

Примечание: Приведенные данные являются результатом лабораторного исследования. Поскольку условия использования продукта могут быть отличными от условий, в которых были проведены тесты, данные следует адаптировать к реальным условиям применения материала. Поэтому производитель не может нести ответственности за приведенные здесь данные.

Единицы измерения: 1 мПa*сек = 1 cПз                     1MН/м2 = 10 кг/cм2 = 1 MПa