ООО «Компания Промкомплект»

|  | Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталья |
| --- | --- |

# ГВВС-16

## Область применения

Уникальный продукт. Основная специализация ЗАО «Самарский гипсовый комбинат».

Выпускаемые высокопрочные гипсовые вяжущие вещества марок ГВВС-13 и ГВВС-16 отличаются высочайшей прочностью и тониной помола.

Выпускается в соответствии с ТУ 21-РСФСР-153-90. 
Имеет сертификат соответствия «ГОСТ Р», экспертное заключение.

- производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности;

- производство сухих строительных смесей;

- производство из гипса деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ);

- металлургия и машиностроение.

Подробная информация о товаре

## Дополнительная информация

Технические характеристики:

|  | ГВВС - 16 |
| --- | --- |
| Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм, %, не более | 1 |
| Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа (кгс/см2) не менее, при сжатии: при изгибе: | 16 (160) 6 (60) |
| Сроки схватывания, мин: начало, не ранее: конец, не позднее: | 4,5 20 |
| Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг, не более | 10 |
| Упаковка | мешок 40кг |

## Ключевые потребители

- Производители сухих строительных смесей

- Производители санстройизделий (производство керамических изделий: фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых)

- Предприятия машиностроения (использование в качестве формовочного материала, для отливки деталей)

- Угледобывающие предприятия (строительство несгораемых противопожарных перегородок)

- Предприятия художественных промыслов (производство высококачественной керамики и пр.)

- Медицинские учреждения (использование в стоматологии и травматологии)

## Упаковка и маркировка

ГВВС - 16 
Мешок 40кг