ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ И ГЕРМЕТИК (КАПСУЛЯНТ) ДЛЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА One Step

(Sealing Agent & Release Agent In One)

Краткая характеристика: One Step – Удобный, экономичный разделительный агент и герметик (капсулянт) на силиконовой основе в одном. Его негорючая, нетоксичная формула предлагается как  однокомпонентная альтернатива использования капсулирующего агента, а затем разделительного агента в процессе изготовления форм с использованием полиуретанов.

Применение: One Step используется в качестве  герметика и разделительного агента при изготовлении форм из полиуретана, где мастер-моделью служат различные изделия из гипса, бетона, искусственного камня, мрамора, дерева, металла и др. Не используйте для глины!

One Step – имеет следующие преимущества:

- Это жидкость низкой вязкости, что позволяет легко наносить ее на поверхность кистью или пульверизатором;

- Неопасная формула облегчает и удешевляет транспортировку грузов;

- Экономично, нет необходимости приобретать 2 продукта, разделитель и герметик для пор в одном.

Переработка Используйте сухую кисть или распылитель для создания герметизирующего и разделительного слоя  на мастер-модели или других поверхностях, которые будет касаться полиуретан. Тщательно пройдите кистью глубокие детали и края моделей.

Для создания тонкого слоя рекомендуется использовать воздушный распылитель. Нанесите первый слой материала в качестве герметика, дайте ему высохнуть 15 минут, затем нанесите 2 слой и дайте ему просохнуть 30 минут. После этого возможна заливка или нанесения полиуретана.

В случае герметизации очень пористых поверхностей (таких как кирпич), наносите 3 слоя One Step прежде чем наносить полиуретан.

Рекомендации:

- Хорошо взболтайте состав в его таре перед использованием;

- Если для нанесения состава вы используете пульверизатор, то при производстве работ держите его на расстоянии 30 см от обрабатываемой поверхности;

- Нанесите сплошной тонкий слой на прототип, а также вокруг него на поверхности, с которыми также предполагается контакт формуемого материала;

- Используя мягкую кисть, размажьте состав по всей поверхности формы или прототипа, для снятия поверхностного напряжения и сведения к минимуму возможности образования пузырьков воздуха на рабочей поверхности;

- Если на рабочей поверхности образовались подтеки, феном или сжатым воздухом сдуйте избыток влаги;

- Соблюдайте  рекомендованное время просушки между слоями;

- Таким образом, прототип готов к изготовлению формы.

При каждом конкретном применении рекомендуется произвести небольшие тестовые нанесения материала на поверхность, с последующим нанесением полиуретанов, если пригодность материала находится под вопросом.

Предупреждение Нанесение состава с применением пульверизатора производить только с соответствующей вентиляцией.

Хранение: Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.

Безопасность Контакт состава с кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать раздражение. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, чтобы уменьшить вдыхание паров.используйте индивидуальные средства защиты.