ООО «Компания Промкомплект»

|  | Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталья |
| --- | --- |

# Скульптор

## Смесь для 3D литья «СКУЛЬПТОР»

## Область применения

Изготовление элементов декора повышенной сложности, гипсовых 3D-панелей и скульптур.

Преимущества: 
точное воспроизведение поверхности формы без образования раковин и наколов, высокая механическая прочность готовых изделий, оптимальные сроки технологического процесса.

Подробная информация о товаре

## Основа изготовления

Состав: высокопрочный гипс, наполнители, цемент, модифицирующие добавки.

## Применение

Рекомендации в работе: затворите материал по принципу «смесь в воду», перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой не менее 2 минут до получения однородной массы, залейте получившуюся смесь в форму, предварительно смоченную водой.

Возможно изготовления наружных декоративных элементов с последующей обработкой гидрофобизаторами.

## Дополнительная информация

Технические характеристики:

| Наименование показателей | Скульптор |
| --- | --- |
| Влажность сухой смеси, не более % | 0,5 |
| Зерновой состав сухой смеси: остаток на сите 0,2 мм, % | 1 |
| Водотвердое отношение (В/Т), % | 25 - 30 |
| Подвижность, мм | 365±5 |
| Сроки схватывания свежеприготовленной смеси, мин., – начало, мин – конец, мин | не ранее 10 не позднее 30 |
| Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток, МПа – при сжатии, мПа | не менее 35 |

## Упаковка и маркировка

упаковка 30кг

## Условия хранения

Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке - 12 месяцев с даты производства.