ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Эпоксидный пластилин для ручной лепки Этал-Fast

Двухкомпонентный пластичный материал по консистенции напоминающий пластилин представляет собой наполненную, окрашенную эпоксидную смолу и наполненный нетоксичный отвердитель.

Компоненты совмещают друг с другом непосредственно перед применением. После смешения материал сохраняет пластичность в течении 50 минут и может использоваться как формовочная масса для ручного формования декоративных изделий, скульптур, приготовления оснастки в машиностроительной промышленности, лепных украшений, различной символики, выравнивающего материала в ремонтно-строительных работах и др.целей. Обладает высокой адгезией к металлам. Превращается в твердый высокопрочный материал в течение 8 часов при комнатной температуре.

Соотношение компонентов в весовых частях:

Компонент А (смола)            – 100 в.ч.

Компонент Б (отвердитель) – 100 в.ч.