ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ ПУ ДЛЯ ЗАЛИВКИ Crystal Clear 220,221(А + В)

Краткая характеристика: Crystal Clear 220, 221 - это двухкомпонентные полиуретаны оптической прозрачности, применяющиеся в случае, когда необходима абсолютная прозрачность материала и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Это жидкие заливочные пластики с различным временем жизни и формования. Низкая вязкость позволяет легко произвести смешение и заливку материала. Crystal Clear 220, 221 - это системы  « горячего отверждения» и более твердая версия Crystal Clear Series  ( Твердость 85Д).. Яркие цвета в массе материала достигаются путём добавление специальных красящих пигментов.

Предупреждение: Этот продукт для профессионального применения! Достаточная вентиляция помещения, респиратор и защитная одежда необходимы для уменьшения риска раздражения кожи и дыхательных путей. При малейших симптомах плохого самочувствия, немедленно прекратите работу с продуктом и обратитесь за медицинской помощью. Изучите сертификат безопасности перед использованием материала.

Применение: Применения включают в себя прототипирование, создание опытных образцов, линз, копирование скульптур, литьё декоративных элементов, ювелирные украшения, спецэффекты в кино и реквизит, различные оптические изделия индустриального применения.

Переработка: Ручное и механическое смешивание. Рекомендована дегазация смеси под вакуумом.

| Технические характеристики | Ед. измер. | Crystal Clear 220 | Crystal Clear 221 |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердость | Шор D | 85 |  |
| Соотношение (А/В) | по весу | 100А : 75В |  |
| Цвет | Прозрачный |  |  |
| Время жизни | мин. | 22 | 75 |
| Время отверждения при 100°C (зависит от толщины и конфигурации литья) | час | 4 |  |
| Максимальная толщина отливки | см | 7,62 |  |
| Вязкость смеси | сП | 675 |  |
| Вязкость комп.А |  | 250 |  |
| Вязкость комп.В |  | 1460 |  |
| Удельный вес смеси | г/см3 | 1,07 |  |
| Удельный вес компонент А |  | 1,1 |  |
| Удельный вес компонент В |  | 1,06 |  |
| Удельный объем смеси | см3/г | 0,94 |  |
| Предел прочности на разрыв | psi | 8190 |  |
| Модуль упругости | psi | 90800 |  |
| Усадка (в зависимости от массы) | % | 4,4 |  |
| Удлинение до разрыва | % | 12 |  |
| Модуль эластичности | psi | 289000 |  |
| Прочность на изгиб | psi | 11700 |  |
| Объемное удельное сопротивление | Ом/ см | 1,4х1015 |  |
| Электрическая прочность | В/ мм | 260 |  |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 1кГц |  | 0,01 |  |
| Диэлектрическая постоянная при 1кГц |  | 3,34 |  |
| Коэффициент преломления |  | 1,491 |  |
| Температура тепловой дисторсии (искажение) | °C | 80 |  |

Рекомендации

ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ. ВАЖНО: Материалы должны храниться и использоваться в при комнатной температуре (23°С). Соотношение компонентов при смешивании - 100А : 75В по весу. Необходимо использовать точные весы для замера компонентов. Поместите необходимое количество компонента А в мерный стакан. Затем взвесьте в другом мерном стакане необходимое количество компонента В и смешайте их в третьем, большем по объёму стакане.

ВАЖНО: Время жизни неиспользованного продукта резко уменьшается после открытия упаковки. Оставшийся продукт должен быть использован как можно быстрее. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми и сделаны из металла, стекла или пластика.

Смешивайте медленно и тщательно в течение не менее 90 секунд, не забывая собирать материал со стенок и дна ёмкости, т.к. в процессе транспортировки и хранения материал расслаивается . Если вы окрашиваете или наполняете материал различными инертными наполнителями, добавьте пигмент или наполнитель к компоненту В и размешайте их тщательно перед добавлением компонента А. Пузыри в полученной смеси удаляются вакуумной дегазацией - поместите смесь в подходящую вакуумную камеру под давлением 737 мм ртутного столба на 2-3 минуты или пока смесь не поднимется и опадёт. Учитывайте тот факт, что смесь при дегазации может расшириться в 3-4 раза. По этому выбирайте ёмкость для смешивания и дегазации соответствующего объёма. ВАЖНО: Для смешивания и дегазации не используйте узкую и глубокую ёмкость. Всегда предпочтительнее выбирать более широкий контейнер для того, что бы площадь дегазации полимера была бы как можно больше, а его глубина в контейнере - возможно меньше.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ ФОРМЫ. Для достижения лучшего результата перед заливкой материала предварительно прогрейте форму в течение 30 минут при температуре 100°С.

ЗАЛИВКА. Если вы льёте Crystal Clear в форму, заливайте смесь в одну самую низкую точку формы или ёмкости и дайте смеси самой заполнить форму. Если вы заливаете материалом что-либо, не лейте смесь прямо на объект. Дайте смеси самой распространиться по свободному объёму. Это уменьшит образование воздушных пузырей в отливке. Лучшие результаты достигаются с помощью технологии полимеризации под давлением. После заливки поместите литьё в автоклав под давление 4,2 кг/см2 на 2 часа перед проведением высокотемпературной полимеризации.

ОТВЕРЖДЕНИЕ. Полимеризация при комнатной температуре. Дайте материалу полимеризоваться в течение 12 часов при комнатной температуре. Если после этого не проводить специальную термообработку (постотверждение) полученной отливки, то последняя наберёт свою полную прочность, в зависимости от температуры её хранения,  в течение 2 - 4-х недель. Рекомендуется хранить полученную отливку при комнатной температуре (не ниже 22 °С). Если после полимеризации вы хотите получить отливку с окончательными прочностными характеристиками, необходимо провести её термообработку. Поместите форму с отливкой в термошкаф, нагретый до температуры 60 °С на 4 часа. Затем повысьте температуру до 100°С и выдержите форму с отливкой ещё 4 часа. Перед изъятием формы дайте материалу остыть до комнатной температуры вместе с термошкафом.

Полимеризация при высокой температуре. После смешивания и предварительной дегазации (если необходимо) сразу залейте материал в предварительно подогретую форму. После заливки поместите форму в термошкаф, нагретый до температуры 100°С. Форма должна находится при данной температуре в течение 4 часов. Перед выемкой дайте изделию остыть до комнатной температуры вместе с термошкафом.

ВАЖНО: Усадка может меняться в зависимости от массы и конфигурации формы. Максимальная толщина литья должна быть около 65,5 см3.

Предупреждение.

В случае заливки материала в металлическую форму, рекомендуется использовать специальный разделительный состав. Его нанесение необходимо производить точно следуя руководству по применению этого материала. При литье в формы из силиконов на платиновой основе, применение разделительного состава облегчит выем готовой отливки из формы и продлит жизнь эластичной форме. Не используйте другие силиконовые, а так же полиуретановые материалы. Если вы не уверены в совместимости Crystal Clear 220, 221 с материалом формы, в которую планируется его заливка, сделайте пробный тест поверхности. Чтобы предотвратить замедление или невозможность полимеризации отливки, вы должны быть уверены в том, что ваша эластичная форма полностью полимеризовалась.

ВАЖНО: Наносите разделительный состав с помощью мягкой кисточки по всей поверхности модели или формы. Затем нанесите тонкое покрытие с помощью распылителя и дайте всему этому постоять в течение 20 минут перед литьём.

Хранение

Материалы должны храниться при комнатной температуре (22-23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.

Безопасность.

Хорошая вентиляция помещения необходима. Ношение респиратора уменьшит вдыхание остаточных испарений. Латексные или полиэтиленовые перчатки и одежда с длинными рукавами уменьшит возможности контакта с кожей. Так же удостоверьтесь, что инструменты и контейнеры для смешивания абсолютно сухие.

Компонент А является модифицированным алифатическим диизоцианатом. Пары, которые могут быть значительными, если полимер нагревается или распыляется, вызывают повреждение и излишнюю возбудимость лёгких. Используйте компонент только при хорошей вентиляции помещения. Контакт с кожей и глазами вызывает тяжёлое раздражение. Промойте глаза водой в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Компонент В раздражает глаза и кожу. Избегайте продолжительного или повторяющегося контакта с кожей. Если это произошло, смойте с кожи  водой и мылом. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.