ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Эпоксидный материал для изготовления форм

Этал-SCULPT.

Двухкомпонентный высоконаполненный пластичный материал с низким удельным весом, по консистенции напоминающий пластилин, на основе эпоксидной смолы и нетоксичного отвердителя. В качестве армирующего наполнителя содержит рубленное стекловолокно.

Компоненты - смолу и отвердитель - совмещают друг с другом непосредственно перед применением. После смешения материал сохраняет пластичность в течение 2-х часов.

Может использоваться как формовочная масса для ручного формования крупных декоративных изделий, скульптур, изготовления форм для фаянсовых изделий (раковин, унитазов), оснастки в машиностроительной промышленности, выравнивающего материала в ремонтно-строительных работах и других целей.

Этал-Скульпт может быть окрашен в различные цвета: белый, желтый, зеленый, голубой, красный. Превращается в твердый высокопрочный материал в течение 18 - 24 часов при комнатной температуре.

В отвержденном состоянии обладает следующими физико-механическими показателями:

| Плотность | 1,15 - 1,18 г/ см2 |
| --- | --- |
| Прочность при сжатии | 1200 кг/см² |
| Прочность при статическом изгибе | 1000 кг/см2 |
| Удельная ударная вязкость | 40 кДж/ м2 |
| Водопоглощение за 24 часа | 0,01% |