ООО « ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

Описание продукта.

Герметик «Автосил» 11225» - силиконовый умеренно растекающийся герметик светло-серого цвета без абразивных наполнителей. Относится к герметикам общего назначения.

Обеспечивает герметичность соединения сопрягаемых деталей с температурой до 2500С. Фасуется герметик в алюминиевые тубы и полиэтиленовые картуши.

Предназначен:

для формирования прокладок в различных узлах автомобильного двигателя; для герметизации соединений трубопроводов с маслом и охлаждающей жидкостью; для герметизации электрических разъёмов, коробки с  предохранителями и электронным оборудованием; для герметизации плафонов светового оборудования; для бытовых нужд.

Свойства герметика.

Механизм вулканизации – от влаги воздуха.

Цвет – белый.

Образование плёнки, мин, не менее – 10.

Время жизни, мин – 20 - 60.

Экструзия (сопло ø3 мм;6 бар),г/мин – 1000.

Температура замерзания – минус 450С.

Указания по применению.

Сопрягаемые поверхности очистить от пыли и грязи, обезжирить ацетоном и просушить. Наносить герметик следует после полного высыхания поверхности  при температуре выше +50С. Герметик наносится на одну из сопрягаемых поверхностей в виде непрерывной линии. Герметик необходимо выдержать в  открытом состоянии 10–15 минут после нанесения и затем соединить детали.

Расход герметика составляет 25-40 грамм на погонный метр.

Отверстие в носике тубы или картуша не оставлять открытым, чтобы не допускать вулканизации герметика.

Хранение.

Оптимальной является температура в сухом помещении от -450С до +400С. Пребывание герметика в течение суток при температуре минус 600С не сказывается на его качестве после оттаивания.

Исключить возможность нагрева герметика в процессе доставки и хранения до температур выше +450С.

Срок хранения герметика при указанных условиях установлен 1 год.