ООО «Промкомплект»

|  | Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5. Склад № 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

Компаунды К-115, К-139, К-153А

по ТУ 2225-436-00209349-2003, ТУ 6-05-211-1079-85, ТУ 2225-434-00209349-2003

Представляющие собой композиции на основе модифицированных эпоксидных смол.

Область применения:

- клеи, герметики, заливочные составы в радиоэлектронике, электротехнике;

- склеивание неполярных резин с металлами;

- герметизация полов в помещениях с повышенной влажностью;

Преимущества:

- отсутствие легколетучих растворителей;

- пониженная вязкость по сравнению со смолой ЭД-20;

- минимальная усадка при отверждении;

- повышенная эластичность отверждённого компаунда;

- маслобензостойкость.

Использование различных типов отвердителя и режимов отверждения позволяет варьировать свойства материалов в широком диапазоне.

Основные технические характеристики эпоксидных компаундов

| Наименование показателя | Значение для марки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К-115 | К-139 | К-153А |
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без видимых включений |  |  |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Динамическая вязкость при (25±1) оС, Па×с | 5 -9 | не более 15 | 6-10 |
| Жизнеспособность при 20±2, 0С, мин | не менее 150 | не мене 120 | 160-230 |
| Тип модификатора | олигоэфиракрилат | Бутадиен-нитрильный карбоксилатный каучук | полисульфидный каучук |
| Химическая стойкость: Бензин, масло Ароматические растворители Хлорированные углеводороды | Уд. | Отл Уд Хор | Отл Плох Отл |
| 7 Температура эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 80 |  |  |

Гарантийный срок хранения компаундов составляет:  для марок К-115, К-153А - 1 год, для марки К-139- 6 месяцев со дня изготовления.