ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Герметик силиконовый Пентэласт® 1100 нейтральный

Силиконовый однокомпонентный строительный герметик (нейтральный) бытового и профессионального применения.

Применяется для промышленного остекления, остекления теплиц, оконных блоков и герметизации межпанельных швов, дверных блоков, алюминиевых панелей, герметизации и ремонта кровли и т.д.

Отличительные характеристики

- тиксотропен - не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо;

- легок и функционален, температура применения от +5°C до +40°C;

- безусадочный - не содержащий растворителя, не уменьшается в объеме после вулканизации;

- абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;

- эластичен в эксплуатации как при низких (-60°C), так и при высоких температурах (+250°C);

- обладает высокой адгезией к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.

### Технические характеристики

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | вязкая масса |
| Режим эксплуатации, °C | от -60 до +250 |
| Динамическая вязкость, 20°C, Па.с | 300 - 500 |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 1,0 |
| Адгезионная прочность, МПа | 1,0 - 2,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 100 |
| Плотность, г/см3 | 1,54 |
| Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее | 23,5 |
| Диэлектрическая проницаемость, ε, не более | 4,5 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, не более | 9,4*10-3 |
| Стандартный цвет * | белый, серый, черный |

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Строительный герметик (нейтральный) Пентэласт®-1100 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Фасовка -  картриджи по 310 мл.

Пентэласт®-1100 М - модификация Пентэласт®-1100, способная отверждаться при температурах от -10°C.

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.