ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Герметик силиконовый Пентэласт® 1101 профессиональный

Нейтральный прозрачный строительный герметик.

Применяется для остекления окон и стеклянных витрин, склеивания зеркал, герметизации оконных и дверных блоков, алюминиевых панелей, производства опалубки, склеивания силиконовой резины.

Отличительные характеристики:

- легок и функционален в применении как при пониженных (-5°C), так и при высоких температурах (+50°C);

- не вызывает коррозии металлов;

- абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;

- абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям;

- эластичен в эксплуатации как при низких (-50°C), так и при высоких температурах (+120°C);

- обладает высокой адгезией к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т. д.

### Технические характеристики

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | вязкая масса |
| Режим эксплуатации, °C | от -50 до +150 |
| Плотность при 23°C, г\см3 | 1,01 |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Стандартный цвет * | прозрачный, белый |

* красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Герметик для стеклопакетов Пентэласт®-1101 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Фасовка -  картриджи по 310 мл.

Пентэласт®-1101 М - модификация Пентэласт®-1101, способная отверждаться при температурах от -10°C.

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.