ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Герметик силиконовый Пентэласт® 1110 высокотемпературный

Силиконовый однокомпонентный нейтральный высокотемпературный герметик.

Применяется для склеивания металлических и неметаллических поверхностей ( в т.ч. силиконовой резины); герметизации швов, контактирующих с горячими поверхностями в печах, двигателях; герметизации аппаратуры, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации, и для защиты ее от влаги; для заполнения межжильного пространства в кабелях; в качестве жидкой прокладки в соединениях. Для герметизации резьбовых соединений трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Отличительные характеристики

- сохраняет эксплуатационные свойства при температуре от -60°C до +250°C, возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до +300°C;

- обладает высокой вязкостью - позволяет избежать растекания там, где это необходимо;

- безусадочный - не содержит растворителя, не уменьшается в объеме после вулканизации;

- абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;

- наносится при температурах от +5°C до +40°C;

- обладает высокой адгезией к металлам, резинам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.

### Технические характеристики

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | вязкотекучая масса |
| Режим эксплуатации, °C | от -60 до +270 |
| Динамическая вязкость, 20°C, Па.с | 400-600 |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 2,0 |
| Адгезионная прочность, МПа | 1,6-2,6 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
| Плотность, г/см3 | 1,9 |
| Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее | 9,1 |
| Диэлектрическая проницаемость, ε, не более | 3,7 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, не более | 6,5*10-3 |
| Стандартный цвет * | белый, серый, черный |

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Высокотемпературный герметик силиконовый Пентэласт®-1110 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Фасовка - картриджи по 310 мл.