ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Герметик силиконовый Пентэласт® 1143 многофункциональный

Многофункциональный однокомпонентный кислотный клей-герметик силикононовый для профессионального применения.

Применяется для склеивания материалов и герметизации швов. Используется в поверхностной герметизации и изоляции аппаратуры, работающей в воздушной среде, и защиты ее от воздействия влаги. Применяется в качестве заливочного состава в электронной-, радио- и электротехнике. Для склеивания силиконовой резины и приклеивания ее к другим материалам. Для герметизации материалов, работающих в условиях вибрации. Для герметизации резьбовых соединений. Используется в качестве жидкой прокладки.

Отличительные характеристики

- абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;

- обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам;

- легок и функционален в применении - не требует праймеров для увеличения адгезии, применяется как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C);

- обладает высокими показателями растяжения и сжатия как при низких (-60°C), так и при высоких температурах (+250°C);

- обладает исключительной адгезией к стеклу, силиконовой резине, керамике, дереву, кирпичу, пластику и искусственным материалам (эпоксидной смоле, полиэфиру и т.п.) и т.д.;

- обладает высокими диэлектрическими свойствами.

### Технические характеристики

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | пастообразная масса |
| Режим эксплуатации, °C | от -60 до +250 |
| Твердость по Шору | 30-35 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| Плотность, г/см3 | 1,01 |
| Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее | 3,5 |
| Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее | 21 |
| Диэлектрическая проницаемость, ε, не более | 3,1-2,8 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, не более | (28-10)*10-4 |
| Стандартный цвет * | полупрозрачный |

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Клей-герметик силикон Пентэласт®-1143 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Фасовка - картриджи по 310 мл.