ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

# Компаунд силиконовый Пентэласт® -712 заливочный

Электроизоляционный, прозрачный (аналог "Виксинт ПК-68")

Термостойкий (до +250оС) двухкомпонентный силиконовый заливочный компаунд для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности.

Пентэласт® -712 (аналог Виксинта ПК-68) - двухкомпонентный материал (компаунд), состоящий из основы и отвердителя (катализатора, отверждающийся после смешения до резиноподобного состояния при комнатной температуре. Для улучшения адгезии используйте подслой "П-11" или "Пента-14" (не входит в комплект компаунда).

### Технические характеристики.

| Характеристики | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 712А | 712Б | 712В | 712Г |
| Жизнеспособность при 20±5оС, ч. | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Прочность связи компаунда с металлом по подслою при отслаивании, кН/м, не менее | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Условная вязкость при 20±5оС, с. | 90-150 | 151-240 | 241-600 | 601-1080 |

Основа представляет собой однородную вязко-текучую прозрачную массу.

Отвердитель - прозрачную желтую жидкость.

Гарантийный срок хранения компаундов в таре изготовитея - 12 месяцев со дня изготовления. Пасты должны хранится в крытых складских помещениях при температуре не выше +30оС. При хранении при отрицательных температурах перед применением их выдерживают при температуре 12-25оС не менее 10 часов. Катализаторы и подслои должны храниться в герметично закрытой таре при температуре от 0 до +30оС.