ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

ДОБАВКА ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ СИЛИКОНА

Silicone Thinner

Silicone Thinner - это нереакционная силиконовая добавка, понижающая вязкость силиконовых резин на оловянной и платиновой основе (резин конденсационной и присоединительной вулканизации).

Преимущества Silicone Thinner:

1. Меньшая вязкость смеси позволяет быстрее избавиться от содержащегося в ней воздуха при дегазации

2. Смесь лучше течет - это позволяет ей заполнять мельчайшие детали сложной формы

3. После отверждения форма обладает меньшей предельной твердостью (по Шору)

4. Время жизни смеси увеличивается пропорционально количеству введенного силиконового разбавителя.

Недостатки Silicone Thinner: предел прочности и прочность на разрыв у силикона уменьшается пропорционально количеству добавки, тем не менее, это не сильно влияет на способность силиконов серии Mold Мах препятствовать распространению разрывов при помощи образующихся в поврежденных местах «узелков».

Применение:  Silicone Thinner добавляют в процентном соотношении от общего количества А+В. Пользуйтесь только лабораторными цифровыми весами! Взвесьте и перемешайте требуемое количество Silicone Thinner сначала с компонентом А, затем добавьте компонент В (катализатор) и подвергните смесь вакуумной дегазации (если требуется). Не рекомендуется превышать 10% от общей массы системы (А+В).

Каждый раз при использовании нового и незнакомого материала, рекомендуется сделать предварительный тест.

В следующей таблице, как пример, представлены результаты тестов силиконовой резины Mold Мах 30 при добавлении Silicone Thinner (ваши результаты могут варьироваться):

| Значения | Mold Мах 30 + 0% Silicone thinner* | Mold Max 30 + 5% Silicone thinner* | Mold Max 30 + 10% Silicone thinner* |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость смеси (А+В) | 25000 cП | 19000 cП | 13800 cП |
| Твердость по Шору (7 дней выдержки) | 30 А | 26 A | 23 A |
| Предел прочности на разрыв (7 дней выдержки) | 2,76 МПа | 2,41 МПа | 2,78 МПа |
| Прочность на разрыв (Die В) (7 дней выдержки) | 22,77 кН/м | 20,14 кН/м | 19,26 кН/м |

Хранение: Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C).  Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей