ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Ускоритель отверждения ПУ Kick-It

| Краткая характеристика | Kick-It - добавка, способствующая быстрой полимеризации полиуретанов серии VytaFlex и PMC с оптимальным сохранением их физико-механических характеристик. Добавление ускорителя значительно сокращает время формования. Kick-It добавляется по весу к части В и тщательно перемешивается с ней. Только после этого компонент В, смешанный с Kick-It, смешивается с компонентом А. |
| --- | --- |
| Переработка | Ручное и механическое смешивание. |

| Наименование ПУ | Процентное соотношение Kick-It, добавленного по весу к части В (%) | Приблизительное время жизни смеси (минут) | Приблизительное время формования (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| VytaFlex 10 | 1 | 8 | 15 |
|  | 2 | 7 | 11 |
|  | 3 | 6 | 7 |
| VytaFlex 20 | 1 | 9 | 8 |
|  | 2 | 8 | 7 |
|  | 3 | 7 | 6 |
| VytaFlex 30 | 1 | 8 | 8 |
|  | 2 | 7 | 7 |
|  | 3 | 6 | 6 |
| VytaFlex 40 | 1 | 14 | 5 |
|  | 2 | 13 | 4 |
|  | 3 | 11 | 3 |
| VytaFlex 50 | 1 | 18 | 6 |
|  | 2 | 17 | 5 |
|  | 3 | 16 | 4 |
| VytaFlex 60 | 1 | 14 | 7 |
|  | 2 | 13 | 6 |
|  | 3 | 12 | 5 |
| PMC-724 | 0.3 | 10 | 3 |
|  | 1 | 5 | 2 |
| PMC-726 | 0.3 | 10 | 3 |
|  | 1 | 5 | 2 |
| PMC-121/30 | 5 | 15 | 4 |
|  | 10 | 10 | 3 |
| PMC-121/50 | 5 | 12 | 3 |
|  | 10 | 8 | 2 |
| PMC-744 | 5 | 15 | 3 |
|  | 10 | 10 | 2 |
| PMC-780 | 5 | 20 | 5 |
|  | 10 | 15 | 4 |

| Рекомендации | Пример с VytaFlex 10 Чтобы сократить время формования VytaFlex 10 с 24 часов до 7 часов, добавьте 30 гр. Kick-It к 1 кг части В VytaFlex 10. Тщательно перемешивайте в течение 1 минуты. Убедитесь в том, что вы хорошо перемешали смесь на стенках и дне контейнера, убедитесь в отсутствии комков. Затем добавьте 1 кг части А и снова тщательно перемешивайте в течение 1 минуты, убедитесь в однородности массы, не забывая о стенках и дне контейнера. Перелейте смесь в чистый контейнер и снова перемешайте. Это поможет избежать наличия несмешанных компонентов. Не делайте долгих пауз между смешиванием и заливкой формы, так как рабочие свойства смесь сохраняет в течение приблизительно 6 минут. По истечении 7 часов полученная литьевая форма может быть демонтирована с оригинальной модели. |
| --- | --- |
| Предупреждение | При добавлении ускорителя в количествах более 3% время формования практически не уменьшается. Исключение составляет серия полиуретанов PMC, формование которых может быть сильнее ускорено, по сравнению с серией VytaFlex. Время формования может быть сокращено в половину, если подвергнуть материал нагреванию до 66 °С. |
| Хранение | Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C) в помещении с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. |
| Безопасность | Следуйте мерам безопасности при работе с ПУ. |