# ВГО-1 - однокомпонентный термостойкий силиконовый герметик Для склеивания металлических и неметаллических поверхностей (в т.ч. силиконовой резины), герметизации швов, контактирующих с горячими поверхностями в печах, двигателях, герметизации аппаратуры, работающей в условиях вибрации и для защиты ее от влаги. В качестве жидкой прокладки в соединениях. Для герметизации резьбовых соединений трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления.Свойства: термостойкий - сохраняет эксплуатационные свойства при температуре от -60°C до +300°C;стойкий - абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению; всепогодное применение - можно наносить при температуре от -30°C до +60°C;высокая адгезия к металлу, резине, пластику, стеклу, керамической плитке и т.д.; высоковязкий - позволяет избежать растекания по поверхности.

Требования безопасности: ВГО-1 не относится к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Фасовка: ВГО-1 фасуется в тубы по 284 гр. ТУ 38.303-04-04-90

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Свойства / марка | ВГО-1 |
| --- | --- |
| Плотность, гсм3 | 1,9 |
| Температурный режим | -60+250 С |
| Вулканизация | 15-18 С |
| Жизнеспособность, не менее | 0,17 |
| Усл. Прочность при разрыве, мпа, не менее | 2,0 |
| Относитнльное удлинене при разрыве, % не менее | 250-600 |
| Твердость по шору а., усл.ед., не менее | 28 |
| Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д16 (разрыв по материалу или отслаивание по сетке), кН/м, не менее | 1,7 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление при 20С, Ом.см | 1-1013 |