Общество с ограниченной ответственностью

«Промкомплект»

Тел. Факс (343)378-74-79, 379-52-93, сот. 213-07-80. Email: himekb@mail.ru

ВИКСИНТ

Двухкомпонентные компаунды получены на основе низкомолекулярного диметилсилоксанового каучука. Двухкомпонентные компаунды представляют собой пастообразный материал, обладающий способностью при смешивании с катализатором вулканизоваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние.

Предназначены для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в условиях вибрации, повышенной влажности в температурном интервале от –60 до +300°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  | Виксинт K-18 |  | Виксинт К-68 |  | Виксинт ПK-68 | Виксинт ПКФ-68 |  | Виксинт КТ-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Температурный интервал эксплуатации, 0С | от -60 до+250 |  | от-70 до +250 |  | от -60 до+200 | от-90 до+250 (кратковременно +300) |  | от-60 до +300 |
| II. Жизнеспособность после смешения пасты с катализатором, ч, в интервале | 0,5-6,0 |  | 0,5-6,0 |  | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 |  | - |
| III. Условная вязкость, сек, в пределах | - |  | - |  | 90-600 | 91-600 |  | - |
| IV. Физико-механические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 1,67 |  | 1,67 |  | 0,25 | 0,19 |  | 0,69 |
| 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 |  | 80 |  | 70- 80 | 70 |  | 70 |
| 3.Твердость по Шору А., усл.ед. | 55-70 |  | 45 – 65 |  | - | - |  | - |
| 4. Объемное удельное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха (60±5)%, Ом•см | 1*1013 |  |  |  |  |  |  | 1*1014 |
| 5. Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 3,5 | 4,0 |  | 3,0 |  |  | 3,2 | 3,2 |
| 6. Электрическая прочность при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, кВ/мм, не менее | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 7. Удельное поверхностное сопротивление при температуре (20±5)°C | 1*1013 |  |  |  |  |  |  | 1*1014 |
| V. Гарантийные сроки хранения, мес | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 6 |