ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Загуститель силикона THI-VEX

| Краткая характеристика | Thi-Vex - добавка для загущения силиконов, позволяющая наносить их кистью (без стекания) при изготовлении тонких, оболочковых форм. Предназначена специально для следующих марок: Mold Мах Series (на основе олова); Smooth-Sil Series и Dragon Skin Series (на платиновой основе), Rebound 25, а также многих других. |
| --- | --- |
| Применение | Все вышеперечисленные марки силиконов с добавлением Thi-Vex могут быть использованы для нанесения на вертикальную поверхность, когда при изготовлении форм используется техника нанесения смеси кистью. Кроме этого, использование Thi-Vex даёт возможность быстро и легко формировать технологические утолщения в оболочковых силиконовых формах, без которых весьма сложно получить надёжную и долговечную эластичную оснастку. Различный уровень вязкости достигается благодаря возможности различной дозировки Thi-Vex. |
| Рекомендации | Thi-Vex добавляется в процентном соотношении к компоненту А и должен быть тщательно смешан с компонентами А и В. Убедитесь, что вы хорошо промешали смесь по стенкам и дну контейнера несколько раз. Помните о времени жизни вашего материала. Примечание: результат может отличаться в зависимости от температуры, влажности и т.п. Пример: Загущение Mold Мах 10, 20, 25 и 30 или Smooth-Sil 935, 940 и 950: Компонент А; Компонент В (предварительно перемешанный); THI-VEX (% в пересчете на содержание компонента А); Консистенция. 100 частей; +; 10 частей; +; ½ часть (0,5 % от комп.А); =; Густая. 100 частей; +; 10 частей; +; 1 часть (1 % от комп.А); =; Гуще. 100 частей; +; 10 частей; +; 2 части (2 % от комп.А); =; Самая густая. ВАЖНО. Для ускорения реакции отверждения силиконов Mold Max 10, 20, 25 и 30 и соответственно сокращения времени нанесения кистью применяется катализатор Fast Cat или Accel -T. Из-за длительной полимеризации силиконов время между нанесением слоев может занимать от 2 до 3-х часов. Добавление катализатора Fast Cat или Accel -T вместо стандартного катализатора ускоряет процесс полимеризации слоев силикона и сокращает время нанесения кистью. Пример: Загущение Dragon Skin или Rebound 25 (1А : 1В - пропорция для смешивания силикона): Компонент А; Компонент В (предварительно перемешанный); THI-VEX (% в пересчете на содержание компонента А); Консистенция. 100 частей; +; 100 частей; +; ½ часть (0,5 % от комп.А); =; Густая. 100 частей; +; 100 частей; +; 1 часть (1 % от комп.А); =; Гуще. 100 частей; +; 100 частей; +; 2 части (2 % от комп.А); =; Самая густая. ВАЖНО. При использовании силикона Dragon Skin 10 Fast перемешивайте и используйте смесь быстро из-за ее короткой времени жизни. |
| Хранение | Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C). Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. При контакте с глазами – промойте их водой. При контакте с кожей - промойте пораженный участок водой с мылом в течение 15 минут. При дальнейшем раздражении обратитесь за медицинской помощью. |